Supporting Informtion

Fig. S1. The confirmation of adsorption kinetic. (a,b) the effect of TiO2 loading (blue – ZSM-5, purple – 5% TiO2/ZSM-5, green – 10% TiO2/ZSM-5, pink – 20% TiO2/ZSM-5) and (c,d) the effect of MB concentration using 10% TiO2/ZSM-5 (pink – 100 mg L-1, green – 110 mg L-1, purple – 120 mg L-1, blue – 130 mg L-1)

Fig. S2 The intraparticle diffusion model of MB adsorption at different TiO2 loading.

Table S1 MB adsorption kinetic parameter at different TiO2 loading

| %TiO2 | Qe, exp (mg g-1) | Pseudo first order |  |  | Pseudo second order |  |  | Intraparticle diffusion |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | k1 (min-1) | qe (mg g-1) | R2 | k2 (g mg-1 min-1) | qe (mg g-1) | R2 | kp1 (mg g-1 min0.5) | C1 (mg g-1) | R2 | kp2 (mg g-1 min0.5) | C2 (mg g-1) | R2 |
| 0 | 62.899 | 0.022 | 1.177 | 0.87 | 0.025 | 62.893 | 1 | 16.08 | 8 × 10-5 | 1 | 0.253 | 61.32 | 0.99 |
| 5 | 46.093 | 0.029 | 5.938 | 0.99 | 0.021 | 46.296 | 0.99 | 10.94 | - | 1 | 0.695 | 39.71 | 0.99 |
| 10 | 41.032 | 0.040 | 5.136 | 0.98 | 0.032 | 41.152 | 0.99 | 9.922 | - | 1 | 0.559 | 36.26 | 1 |
| 20 | 28.304 | 0.026 | 2.808 | 0.93 | 0.078 | 28.409 | 0.99 | 6.915 | - | 1 | 0.435 | 25.24 | 0.94 |

Table S2 MB adsorption kinetic parameter and Langmuir equilibrium parameter at different concentration of MB using 10% TiO2/ZSM-5

| Ce (mg L-1) | Qe, exp (mg g-1) | RL | Pseudo first order |  |  | Pseudo second order |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k1 (min-1) | qe (mg g-1) | R2 | k2 (g mg-1 min-1) | qe (mg g-1) | R2 |
| 100 | 62.8993 | 0.85 | 0.0217 | 1.1768 | 0.8671 | 0.2528 | 62.8931 | 1 |
| 110 | 46.0934 | 0.84 | 0.0287 | 5.9376 | 0.9993 | 0.0211 | 46.2963 | 0.9995 |
| 120 | 41.0319 | 0.83 | 0.0402 | 5.1361 | 0.9884 | 0.0317 | 41.1522 | 0.9997 |
| 130 | 28.3045 | 0.82 | 0.0261 | 2.8075 | 09304 | 0.0779 | 28.4091 | 0.9999 |

Fig. S3 Non-linear fitting of adsorption isotherm of 10% TiO2/ZSM-5

Table S3 MB adsorption isotherm model parameter of 10% TiO2/ZSM-5

| Adsorption isotherm model | Parameter | Value |
| --- | --- | --- |
| Langmuir | Qmax (mg g-1) | 2.7 × 102 |
|  | KL (L mg-1) | 1.7 × 10-3 |
|  | RMSE | 1.5 × 10-7 |
| Freundlich | n (mg g-1)(L mg-1)1/n | 8.2 × 10-1 |
|  | KF ((mg g-1)(L mg-1)-1/n | 1.4 × 10-1 |
|  | RMSE | 3.1 × 10-3 |
| Temkin | B (L mol-1) | 3.6 × 101 |
|  | KT (L mg-1) | 3.1 × 10-2 |
|  | RMSE | 4.5 × 10-1 |

Fig. S4 FTIR spectra of a) ZSM-5, b) 5% TiO2/ZSM-5, c) 10% TiO2/ZSM-5, d) 20% TiO2/ZSM-5 in region 1000–900 cm-1

Fig. S5 FTIR spectra of a) ZSM-5, b) 5% TiO2/ZSM-5, c) 10% TiO2/ZSM-5, d) 20% TiO2/ZSM-5 in region 500–400 cm-1

Table S4 Crystallite size of 10% TiO2/ZSM-5 measured by Scherer equation using X’Pert HighScore softaware

| 2θ (°) | FWHM | Crystallite size (nm) |
| --- | --- | --- |
| 25.21 | 0.234 | 36 |
| 37.72 | 0.401 | 21.4 |
| 47.947 | 0.28 | 33.4 |
| 53.843 | 0.535 | 16.9 |
| 54.974 | 0.811 | 11.1 |

Fig. S6 Evacuated system of (a) fresh and (b) spent 10% TiO2/ZSM-5; (c) the gaussian peak area of anatase phase (a-TiO2) and rutile phase (r-TiO2).