Blue coke-based activated carbon adsorbents: insights into the efficiency and

mechanism of methyl blue removal

Table 1S The elemental composition of the sample surface calculated by XPS full spectrum fitting.

| Element | LC |  | AC |  | ACN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peak(eV) | Content(%) | Peak(eV) | Content(%) | Peak(eV) | Content(%) |
| C | 284.39 | 74.71 | 248.22 | 64.32 | 248.40 | 82.32 |
| O | 532.21 | 19.30 | 531.93 | 19.23 | 532.6 | 12.78 |
| Ca | 348.06 | 2.49 | - | - | - | - |
| Mg | 1304.30 | 0.51 | - | - | - | - |
| N | 400.28 | 1.40 | - | 2.80 | 398.23 | 3.60 |
| Si | 102.81 | 0.98 | 102.17 | 2.00 | 103.49 | 1.30 |
| S | 168.95 | 0.61 | - | - | - | - |
| Al | - | - | 74.32 | 4.38 | - | - |
| Cl | - | - | 198.80 | 2.24 | - | - |
| K | - | - | 293.06 | 1.10 | - | - |

‘-’ indicates not detected.